
antox 73 e

[image: image2.wmf]Chemetall


NOTICE  TECHNIQUE

Traitement de Surface

	Code : 810127805 
            800128805
	
antox 73 e

	Date : 15/12/99
	Indice : A
	Etablie par :  P. RAPHARD 


	[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.wmf]Chemetall

[image: image6.png]


PRECAUTIONS D'EMPLOI



VETEMENTS

De

PROTECTION




INFORMATIONS PRODUIT

· Type de produit
: décapant thixotrope à pulvériser.

· Applications
:
aciers inoxydables austénitiques non sensibilisés.
· Utilisation
:
Pulvérisateur ou pompe de pulvérisation .
Application 
Elimination des calamines de soudure, des oxydes et des inclusions métalliques.

Permet l’obtention d’un décapage homogène sur des pièces de grandes dimensions. Ses propriétés thixotropiques permettent de traiter efficacement les surfaces verticales ou en surplomb par pulvérisation. (résultats comparables à ceux obtenus par immersion).

MODE D’EMPLOI

· Assurer au préalable un bon nettoyage de la surface à pulvériser en utilisant un dégraissant, type ANTOX 75 E, pour éliminer toute trace d’huile ou de graisse.

· Bien agiter l’ANTOX 73 E ou le remuer à l’aide d’une baguette de bois ou de plastique (ne pas utiliser de métal). Ajouter éventuellement l’indicateur coloré et homogénéiser.

· L’ANTOX 73 E s’applique non dilué à l’aide d’un pulvérisateur ou d’une pompe de pulvérisation spécifiques. 

· Temps de réaction recommandé : 1 à 2 heures.

· Procéder ensuite à un rinçage soigneux à l’eau froide. 

· Après traitement, bien rincer le matériel de pulvérisation.

· Ne pas appliquer en plein soleil ; l’efficacité est très réduite à basse température.

· Ne pas appliquer sur des aciers ou alliages cuivreux.
______________________________________________________________________________________



[image: image1.wmf] 77, Rue de la Maïre - Z.I. Les Paluds - B.P. 1023 - 13781 AUBAGNE Cedex

Distribué par



         Tél. (33) 04 42 18 60 60 - Fax (33) 04 42 18 60 61
Caracteristiques

ANTOX 73 E
:
gel liquide incolore

Masse Vol. (Kg/l) à 20°C
: 1,160 ± 0,020
 Exempt d’acide chlorhydrique et de chlorures. 

Ses propriétés thixotropiques permettent de traiter efficacement les surfaces verticales ou en surplomb par pulvérisation 

 CONDITIONNEMENT

· Polybonbonne de 10 kg 

· Polybonbonne de 20 kg 

STOCKAGE

Stocker le produit hors gel, hors exposition directe aux rayons solaires, dans un endroit bien aéré (fermer hermétiquement les récipients).

Sécurité 
Produit corrosif et toxique en cas d'inhalation ou d'ingestion.

Le contact avec la peau peut provoquer de graves brûlures.

Pendant l'utilisation du produit, porter des lunettes de sûreté appropriées ainsi que des gants et des vêtements de protection.

En cas de contact avec les yeux et la peau,  laver soigneusement à l'eau puis complexer avec une solution de gluconate de calcium et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imbibés de produit.

Se reporter à la fiche de données de sécurité pour toutes informations complémentaires.

Toxique et corrosif. Acides Nitrique/ Fluorhydrique

Décapant. Acide.. pH <1. Rouge.

	REJETS

	Se conformer à la législation en vigueur. Nos responsables technico-commerciaux et nos services techniques sont à votre disposition pour étudier, avec votre fournisseur en traitement d’effluents, le système d’épuration le mieux adapté.


LUNETTES OBLIGATOIRES





PORT DE GANTS OBLIGATOIRE





C - CORROSIF





T - TOXIQUE





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








[image: image7.png]1.4



 Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder sa fiche de données de sécurité. Si cela n’est pas le cas, merci bien de vouloir nous la demander.


_984915530.unknown

