
antox 75 e

[image: image2.wmf]Chemetall


NOTICE  TECHNIQUE

Traitement de Surface

	Code : 810131


	
antox 75 e

	Date : 15/12/99
	Indice : A
	Etablie par :  P. RAPHARD 


	[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.wmf]Chemetall

PRECAUTIONS D'EMPLOI



VETEMENTS

De

PROTECTION




INFORMATIONS PRODUIT

· Type de produit
: dégraissant acide. 
· Applications
:
aciers inoxydables austénitiques.
· Utilisation
:
immersion, pulvérisation ou circulation .
Application 

Elimination des souillures grasses et de la rouille erratique.

Nettoyage et désincrustation des surfaces (rénovation).

UTILISATION

· L’ANTOX 75 E s’emploie à différentes concentrations, selon le type d’application : 

· Par pulvérisation
: 100 %

· [image: image6.png]1.4



Par immersion
: 30 % 
dans l’eau déminéralisée 

· Par circulation
: 30 % 
si spécification nucléaire 

· Temps de réaction recommandé : 15 à 30 minutes 

· Le traitement doit être suivi d’un rinçage soigné à l’eau froide.

· Stocker le produit hors gel.

________________________________________________________________________________


[image: image1.wmf] 77, Rue de la Maïre - Z.I. Les Paluds - B.P. 1023 - 13781 AUBAGNE Cedex

Distribué par



         Tél. (33) 04 42 18 60 60 - Fax (33) 04 42 18 60 61
Caracteristiques

ANTOX 75 E
:
liquide incolore

Masse Vol. (Kg/l) à 20°C
: 1,290 ± 0,020
pH
à 10 g/l
: 1,9 ± 0,01

Exempt d’acide chlorhydrique et de chlorures. 

La composition de l’ANTOX 75 E et les procédures d’élaboration et de contrôle le qualifient pour les équipements/composants destinés au nucléaire.

L’ANTOX 75 E est conforme aux spécifications du RCCM-F-6000

CONDITIONNEMENT 

· Polybonbonne de 5 kg

· Polybonbonne de 30 kg 

CONTROLE DU BAIN  

Concentration, acidité totale et chlore si spécifié.

Mesures effectuées en nos laboratoires 

ETIQUETAGE DU BAIN (à la concentration maximum conseillée)

Corrosif. Acide phosphorique en solution.

Dégraissant acide. pH <1. Rouge.

.

Sécurité 

Produit corrosif en cas d’inhalation ou d'ingestion. 

Le contact avec la peau peut provoquer des brûlures.

Pendant l'utilisation du produit, porter des lunettes de sûreté appropriées ainsi que des gants et des vêtements de protection.

En cas de contact avec les yeux, laver soigneusement à l'eau et consulter un médecin. 

Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imbibés de produit.

Se reporter à la fiche de données de sécurité pour toutes informations complémentaires.

	REJETS

	Se conformer à la législation en vigueur. Nos responsables technico-commerciaux et nos services techniques sont à votre disposition pour étudier, avec votre fournisseur en traitement d’effluents, le système d’épuration le mieux adapté.


LUNETTES OBLIGATOIRES





PORT DE GANTS OBLIGATOIRE








C - CORROSIF





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








 Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder sa fiche de données de sécurité. Si cela n’est pas le cas, merci bien de vouloir nous la demander.


_984915530.unknown

