
antox 98 F

[image: image2.wmf]Chemetall


NOTICE  TECHNIQUE

Traitement de Surface

	Code : 810135
	
antox 98 F

	Date : 15/12/99
	Indice : A
	Etablie par :  P. RAPHARD 


	[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.wmf]Chemetall

PRECAUTIONS D'EMPLOI



VETEMENTS

De

PROTECTION




INFORMATIONS PRODUIT

· Type de produit
: passivant, décontaminant à base d’acide nitrique.

· Applications
:
aciers inoxydables austénitiques.
· Utilisation
:
Pulvérisateur ou pompe de pulvérisation. 
Application :

Accélération de la formation de la couche passive d'oxyde de chrome après décapage ou traitement mécanique des surfaces. 

Permet de rester sans couler sur les surfaces verticales ou en surplomb.

 UTILISATION

· Il s’utilise également en décontamination après un nettoyage préalable avec l’ANTOX 75 E ou le CAP 203.

· L’ANTOX 98 F s’applique au moyen d’un pulvérisateur spécifique ou d’une pompe de pulvérisation préalablement bien nettoyés. 

· L’ANTOX 98 F est prêt à l’emploi.

· Temps de réaction recommandé : 

· Passivation 
: 1 heure 

· Décontamination 
: 2 à 4 heures 

· Après traitement, bien rincer le matériel de pulvérisation. 

· Stocker le produit dans un endroit bien aéré (fermer hermétiquement les récipients) et protéger des rayons du soleil.
· Ne pas utiliser sur aciers, fontes et alliages cuivreux
_________________________________________________________________


[image: image1.wmf] 77, Rue de la Maïre - Z.I. Les Paluds - B.P. 1023 - 13781 AUBAGNE Cedex

Distribué par



         Tél. (33) 04 42 18 60 60 - Fax (33) 04 42 18 60 61
Caracteristiques

ANTOX 98 E
:
liquide incolore

Masse Vol. (Kg/l) à 20°C
: 1,120 ± 0,020
 Exempt d’acide chlorhydrique et de chlorures. Sa viscosité permet de traiter efficacement les surfaces verticales ou en surplomb par pulvérisation 

Conditionnement 

· Polybonbonne de 20 kg 

Sécurité 

Produit corrosif et toxique en cas d'inhalation ou d'ingestion. Le contact avec la peau provoque de graves brûlures.

Pendant l'utilisation du produit, porter des lunettes de sûreté appropriées ainsi que des gants et des vêtements de protection.

En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imbibés de produit.

Corrosif. Acide nitrique en solution. Passivant. Rouge.

	REJETS

	Se conformer à la législation en vigueur. Nos responsables technico-commerciaux et nos services techniques sont à votre disposition pour étudier, avec votre fournisseur en traitement d’effluents, le système d’épuration le mieux adapté.


LUNETTES OBLIGATOIRES





PORT DE GANTS OBLIGATOIRE








C - CORROSIF





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








[image: image6.png]1.4



 Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder sa fiche de données de sécurité. Si cela n’est pas le cas, merci bien de vouloir nous la demander.


_984915530.unknown

