
antox 71 e

[image: image2.wmf]Chemetall

NOTICE  TECHNIQUE                        


Traitement de Surface

	Code : 810123805
           810124805
	
antox 71 e

	Date : 15/12/99
	Indice : A
	Etablie par :  P. RAPHARD 


	[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.wmf]Chemetall

[image: image6.png]


PRECAUTIONS D'EMPLOI



VETEMENTS

DE

PROTECTION




INFORMATIONS PRODUIT

· Type de produit
: décapant en pâte.

· Applications
:
aciers inoxydables austénitiques .
· Utilisation
:
Pinceau.
Application 

Elimination des oxydes et des calamines sur les cordons de soudure. 

Ne s’applique pas en pleine tôle.

MODE D’EMPLOI
· Bien agiter l’ANTOX 71 E ou le remuer à l’aide d’une baguette de bois ou de plastique (ne pas utiliser de métal). 

· Appliquer une couche suffisante d’ANTOX 71 E à l’aide d’un pinceau non métallique résistant aux acides sur les zones à décaper. 

· Temps de réaction recommandé : 15 à 60 minutes.

· Procéder ensuite à un rinçage soigneux à l’eau froide. 

· 1 kg d’ANTOX 71 E permet de traiter environ 100 mètres linéaires de cordons de soudure sur une largeur de 5 centimètres.

____________________________________________________________________________________


[image: image1.wmf] 77, Rue de la Maïre - Z.I. Les Paluds - B.P. 1023 - 13781 AUBAGNE Cedex

Distribué par



         Tél. (33) 04 42 18 60 60 - Fax (33) 04 42 18 60 61
Caracteristiques

ANTOX 71 E
:
pâte de décapage incolore

Masse Vol. (Kg/l) à 20°C
: 1,260 ± 0,020
Produit à base d’acides fluorhydrique et nitrique

Exempt d’acide chlorhydrique et de chlorures. 

CONDITIONNEMENT

· Pot de 2 kg (vendu en carton de 6)

· Polybonbonne de 10 kg 

STOCKAGE

Stocker le produit hors gel, hors exposition directe aux rayons solaires, dans un endroit bien aéré (fermer hermétiquement les récipients).

Sécurité 
Produit corrosif et toxique en cas d'inhalation ou d'ingestion.

Le contact avec la peau provoque de graves brûlures.

Pendant l'utilisation du produit, porter des lunettes de sûreté appropriées ainsi que des gants et des vêtements de protection.

En cas de contact avec les yeux et la peau,  laver abondamment à l'eau , puis complexer avec une solution de gluconate de calcium et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements souillés ou imbibés de produit.

Se reporter à la fiche de données de sécurité pour toutes informations complémentaires.

Très toxique et corrosif. Acides Nitrique / Fluorhydrique.

Décapant. pH < 1. Rouge.

	REJETS

	Se conformer à la législation en vigueur. Nos responsables technico-commerciaux et nos services techniques sont à votre disposition pour étudier, avec votre fournisseur en traitement d’effluents, le système d’épuration le mieux adapté.


LUNETTES OBLIGATOIRES





PORT DE GANTS OBLIGATOIRE





C - CORROSIF





T - TOXIQUE





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���








[image: image7.png]1.4



 Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder sa fiche de données de sécurité. Si cela n’est pas le cas, merci bien de vouloir nous la demander.


_984915530.unknown

